脱硫增效剂MW9091

产品介绍

该产品使用效果显著。可提高脱硫效率，降低出口SO2浓度，达到超低排放标准标准；节能降耗，可停运部分浆液循环泵从而降低用电率；提高石灰石活性，提高石灰石利用率；提升系统裕量，缓解脱硫系统运行压力。

技术参数

| 外观 | 白色晶状均匀体 | 密度(25℃) | 1.3 ± 0.05 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效含量 | ＞99.8% | 含水量% | 0.2-0.7 |

使用说明

1、加药方式：由于增效剂是在脱硫浆液中与浆液发生作用从而促进脱硫反应的，故而可在脱硫浆液循环回路任意一点加入该药剂，为了使效果更加明显，以及为了加药方便，一般选择加药在吸收塔地坑处

2、加药量：具体的加药量需要根据现场的浆液量及现场脱硫运行情况而定，我们会根据现场数据给出准确的加药方案并指导投加。

3、注意事项：添加增效剂需保持地坑泵开启，从而使得药剂更好的作用于脱硫系统。

包装、贮运及注意事项

1、包装：净重25kg/袋。

2、储存：避光、阴凉处储存

3、保质期：两年。