**海洋老人（南通）涂料科技有限公司**

 **水性丙烯酸道路划线漆**

**产品描述**



水性丙烯酸道路划线漆采用水性高分子改性树脂为主体，配以耐候型环保颜料、功能性助剂等环保无毒

材料，以去离子水为分散介质，结合先进工艺精制而成的功能性环保装饰材料。

水性丙烯酸道路划线漆应用于：水泥路面，柏油路面。

**产品优势**



* 固体含量高，不含有机溶剂，耐水强。
* 易施工，如喷涂，滚涂和刷涂，方便操作，省时、省力、效率高
* 环保材料，无刺激性气味，对人体无害、不污染环境
* 非危险品，不需要单独仓储，不易燃易爆，不含有毒物质
* 水性漆丙烯酸道路划线漆可直接加水作为稀释剂

**涂装数据**

|  |  |
| --- | --- |
| 颜色 | 黄色 白色 |
| 光泽 | 亚光 |
| 体积固体 | 77% |
| 遮盖力（白色） | 95% |
| 遮盖力（黄色） | 80% |
| 理论涂布率 | 1平方米/1.2KG |

**产品数据**

|  |  |
| --- | --- |
| 不粘胎干燥时间 | 25±2℃，表干约1小时，实干约10小时 |
| 气味 | 无刺激性气味 |
| 使用期 | 25℃2H |

**第一页 共2页**

**储存**

储存期限

25℃下密闭储存6个月。此后需进行检查。储存于干燥、阴凉的环境之中，

本产品非危险品，可按普通货物运输，存储

**施工**

|  |  |
| --- | --- |
| 施工方法 | 喷涂，滚涂和刷涂 |
| 稀释 | 本产品以清水为稀释剂 |
| 混合使用寿命 | 开盖后4小时务必尽快用完 |

**施工注意事项**

1、施工过程中工作人员必须配专用的专业防护工具

2、用水进行涂料的稀释，无需添加任何溶剂

3、施工环境应在5℃-40℃之间。

4、施工现场保持干燥通风

本产品旨在仅由工业领域中的专业施工人员按照本手册、包装容器上所给定的建议进行施工。

警告：喷涂时，请佩戴防护工具

**施工说明**

1. 施工温度：施工环境温度低于5摄氏度、湿度高于85%，不易施工，冬季及早晚温差大应该注意防水防冻，（尽量选择天气好的情况下施工，做好前期部署工作），
2. 搅拌均匀：水性丙烯酸道路划线漆开桶后充分搅拌均匀（建议使用电动搅拌器搅拌2-3分钟或手动搅拌5分钟以上
3. 稀释：水性丙烯酸道路划线漆加自来水稀释，倒出需要施工的数量，按重量比添加5%-10%的自来水稀释，不能加稀释剂、松香水等，按重量比例添加按重量计算，不得超过漆重量的10%。（例如：漆为10公斤，自来水约为0.5-1公斤）
4. 涂刷间隔时间：本产品可采用刷、滚、喷的等工艺，正常气温下，表干约1小时，重涂时间约为7-10小时，请注意：单次涂刷漆膜厚度不易过厚，注意天气变化，漆膜性能没有建立前（喷涂后24小时不能淋雨）需做到防水，防冻措施，冬季施工需放长养护时间
5. 储存条件：施工结束，器皿应立即用清水冲洗，以防干固，剩余漆应密闭保持，贮存在5-40℃之间的凉爽干燥环境之中，不得暴晒或暴露于霜冻环境，避免阳光直射，在通风良好的地方储存，保持容器严格密封

**第二页 共2页**